Люксорит-Грунт

водно-дисперсионная акриловая грунтовка для внутренних работ

- антисептичность

- экологичность

- пожаробезопасность

- грунтовка глубокого проникновения

Люксорит-Грунт — универсальная проникающая грунтовка, водно-дисперсионный акриловый грунт для внутренних работ.

Материал представляет собой состав на основе водного раствора акрилового латекса, пеногасителя, антисептика и проникающих добавок.

Образует бесцветное, влагостойкое, антисептическое, газопроницаемое, износостойкое, долговечное, экологически чистое и пожаробезопасное покрытие. Без запаха и растворителей.

Люксорит-Грунт глубоко проникает в поверхность, препятствует осыпанию и растрескиванию основания. Быстро сохнет, после высыхания не выделяет вредных веществ.

Латексная грунтовка содержит компоненты, предотвращающие появление плесени и грибка. Акриловый грунт значительно снижает стоимость работ за счёт уменьшения расхода окрасочного материала.

Применение

Грунтовка Люксорит-Грунт применяется для пропитки и связывания поверхностных слоёв подложки. Обеспечивает равномерное нанесение последующих материалов.

Укрепляет подложку, создает слой с низкой влагопроницаемостью, выравнивает впитывающую способность подложки и обеспечивает высокую адгезию окрасочного слоя к основанию.

Проникающая грунтовка предназначена для грунтования большинства видов поверхностей (бетон, штукатурка, гипс, гипсокартон, дерево, кирпич).

Грунтовка применяется для предварительного грунтования поверхностей стен и потолков перед нанесением шпатлёвок и красок (водоэмульсионных, масляных, алкидных), наклейкой обоев и облицовочной плитки.

Способ применения

Поверхность должна быть сухой, твёрдой, очищенной от краски, масел, пыли.

Перед применением состав предварительно перемешать. Грунт наносить кистью, валиком или краскопультом при температуре от +5°С в один–два слоя.

После окончания работ инструмент промыть водой.

Расход

Расход грунтовки – 70-100 г/м² в один слой.

Хранение

Хранить при температуре выше +1°С, в защищённом от нагрева и прямых солнечных лучей месте. Не допускать замерзания!

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 18 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 10кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| ТУ | 2316-027-98310821-2010 |