Протексил-1MS

Полиуретановая

пропитка глубокого проникновения

для упрочнения и обеспыливания

бетонных полов

- быстрый и эффективный способ защиты бетонных полов

- глубокое пропитывание основания – до 5-6 мм и более

- повышает износостойкость и ударопрочность бетона

- запечатывает поры и герметизирует поверхность

- пешеходная нагрузка через 12 часов

- лёгкость влажной уборки

- химически стойкая

- полуглянцевый блеск

Протексил-1MS – эффективный обеспыливающе-защитный состав глубокого проникновения для упрочнения, обеспыливания и герметизации бетонных поверхностей. Значительно повышает износостойкость оснований, незаменим на объектах, где есть срочная необходимость подготовки бетонных полов к эксплуатации.

Протексил-1MS – однокомпонентный прозрачный состав на основе модифицированного полиуретанового связующего и целевых упрочняющих компонентов. Повышает марочную прочность бетонных стяжек и износостойкость, рекомендован к применению как самостоятельное покрытие в помещениях со средней интенсивностью эксплуатации.

Простая технологи нанесения, доступное оборудование, быстрое высыхание делают Протексил-1MS, максимально удобным и легким в применении, а низковязкий полиуретановый состав наделяет обработанные бетонные поверхности особыми свойствами:

- глубоко проникает - обеспыливает и упрочняет поверхность;

- запечатывает поры - герметизирует и обеспечивает водонепроницаемость;

- укрепляет поверхность - повышает износостойкость и ударопрочность.

Высокая проникающая способность пропитки позволяет с первого слоя надёжно запечатать поры основания и укрепить основание, а нанесение второго финишного слоя создаёт на поверхности очень прочную износостойкую плёнку. Пешеходная (щадящая) нагрузка разрешается уже через 12 часов после нанесения окончания работ, что делает состав отличным помощником для запуска объекта в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Применение

Полиуретановая пропитка Протексил-1MS предназначена для обеспыливания и упрочнения бетонных и пескоцементных стяжек, мозаичного бетона, бетонной плитки на объектах промышленного и гражданского назначения, в том числе на:

- объектах сельхоз назначения: птицефермы, коровники, свинарники.

- производственных, перерабатывающих цехах;

- паркингах, гаражных комплексах, автомойках;

- терминалах, складах, цехах, ангарах;

- автосервисах, автомастерских, СТО.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |
| Перед применением состав тщательно перемешивается низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течении 2-3 минут. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Температура поверхности, не более | +30°С |
| Потребуется | Валик для шероховатых поверхностей, рукоятка для валика, стержень телескопический. |
| Очистка оборудования | Р-универсал |
| Нанесение |
| Обеспыливающий (пропиточный) слой Состав равномерно распределяется по поверхности с помощью валика для шероховатых поверхностей (теоретический расход ≈ 0,2-0,3 л на 1 м² в зависимости от марки бетона и его состояния). Лицевой (финишный) слой Нанесение финишного слоя можно производить через 3 часа после нанесения грунтовочного слоя, но не позднее чем через 48 часов. (теоретический расход ≈ 0,15-0,25 л на 1 м²) |

| Теоретический расход, мл/м2 (зависит от впитывающей способности бетона) | Готовность к пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 150-300 | 12 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Модифицированное полиуретановое связующее, упрочняющие целевые добавки, растворитель. |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая, прозрачная. |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 30 |
| Условная вязкость по В3-2 (сопло 4), сек, не менее | 40-60 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности | -50˚С до +70˚С |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 5* |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3-5* |
| * зависит от температуры воздуха и основания |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -30 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 л

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!